CAP. IV    CARTELLA COLORI PER IL CENTRO STORICO DI PRATO

IV/ 1.0      Tavolozza dei colori della tradizione pratese: alcune premesse

La riqualificazione della scena urbana passa necessariamente attraverso un processo di controllo e  attenta gestione del  piano coloristico  degli edifici. La  policromia  nelle architetture  è in  questo  senso  un  segno inconfondibile di  distinzione e  specifica  qualificazione  dell’ambiente urbano. Tuttavia la  natura delle  trasformazioni e del  rinnovamento  del colore delle facciate  ha conosciuto  recentemente una  radicale  modifica rispetto  alle forme della tradizione  locale, causando in parte la perdita delle  originarie connotazioni materiche e cromatiche. Di  fatto l’alterazione  dei  sistemi  costruttivi,  nonchè l’aggiunta di caratteri cromatici inusitati e l’eterogeneità di  finiture introdotte dal mercato, spesso condotte al di fuori  di un’organica concertazione e regolamentazione, hanno  prodotto fenomeni di segno negativo. Soprattutto  è stato in gran parte perduto il nesso di continuità  con il passato  che, pur senza disconoscere il diritto al rinnovamento e di cambiamento sul “nuovo”, ha indotto fenomeni di degradazione sul tessuto urbano esistente  divenuto, talvolta  arbitrariamente, oggetto di inopportune approssimazioni  per quanto riguarda il trattamento delle decorazioni parietali, i sistemi di tinteggiatura e pitturazione e relative coloriture. Per il  Piano del  colore il  costruito esistente nel  centro storico della città di Prato è stato sistematicamente passato al vaglio di una capillare  analisi  catalografica  che  ha  prodotto  una   la classificazione per categorie di decoro delle  facciate (fronti  edilizi e/o piani  verticali).  Dalla  ricerca  storico documentale ed iconografica sono emersi importanti elementi di valutazione che  hanno permesso  di identificare e ricostruire un  ben definito percorso storico evolutivo cittadino  per  quanto  attiene  al trattamento materico e coloristico della scena  urbana, segnalando peculiarità e  valori  intrinseci da  salvaguardare  e  valorizzare. Tale studio è stato ulteriormente approfondito ed affinato attraverso un  esame di maggior dettaglio su campioni materici prelevati da selezionati edifici storici, nonchè da estese indagini colorimetriche  mirate  alla conoscenza delle problematiche esistenti (cfr. Cap. II), e dalla sperimentazione  diretta su materiali  e coloriture  (cfr. Cap. VI). 
Le cromie delle coloriture tradizionali sono state precisate dall’insieme degli studi citati, dall’osservazione dei materiali lapidei dei monumenti cittadini, dall’esame delle tecnologie   applicative, in particolare dei sistemi a calce, senza tuttavia trascurare altre metodiche (cfr. Cap. III), suddividendo in due categorie “dinamiche”, tradizionale e moderna, l’evoluzione dei colori storicamente impiegati per il trattamento di fondi e cornici.

IV/ 1.1 	Guida alla “cartella colori”: tavolozza delle matrici di colore
L'apparato dei colori matrice individuati  per il trattamento dei fondi  e delle cornici delle  facciate  (fronti edilizi  e/o piani  verticali)  del centro storico di  Prato si rifà agli originari sistemi a calce  nelle  applicazioni tradizionali  e  deriva   dalla  selezione  delle  tipologie cromatiche storicamente rilevate nell’area  pratese.  La tavolozza  che ne  discende  è costituita da n. 84  tinte (colori  base e principali  scalari tonali) che nella “cartella colori” appare semplificata in n. 42 tinte, a valenza orientativa per l’applicazione del Piano del colore del centro storico di Prato;  a queste sono peraltro  da aggiungersi  gli scalari tonali  più chiari  (non riprodotti in  tavolozza)  derivanti  dall’ulteriore  sviluppo delle tinte ottenute con incremento di bianco (grassello di calce). Anche questi scalari tonali più chiari sono da intendersi comunque  parte  integrante della tavolozza, quindi compresi a tutti gli effetti fra le tinte complementari.
La tavolozza originale è documentata  da  campioni materici  depositati  presso  il competente  Ufficio  Comunale, per la  consultazione  rapida  è altresì utilizzabile la suddetta cartella colori che è parte integrante della  “Guida  alle  norme per  gli  interventi  del  colore: procedure e modalità”. I colori della tavolozza sono riproducibili alla macchina colorimetrica  (tintometro) o al campione,  consentendo, secondo le disposizioni regolamentate dalle Guide, applicazioni tecnologiche diverse ad imitazione dei sistemi tradizionali a calce,  ovvero con l’impiego  di   metodi  diversi  da quello a calce per quanto concerne  tinteggiatura   e  pitturazione. Questi modelli sono validi sia per i tipi  “non pellicolanti” a prevalente natura minerale (a calce di mercato e ai  silicati) sia per i trattamenti filmogeni  (acrilici ed acril-siliconici  ammessi dal Piano del colore).
Nell’ambito dell’impiego della tavolozza dei colori, i  campioni  materici originari realizzati con i  sistemi  a  calce, realizzati seguendo la tradizionale metodologia artigianale di preparazione, rappresentano in ogni  caso i  tipi di riferimento per l’applicazione corretta del Piano del colore, quindi indicati a tutti gli effetti come  una sorta “unità di  misura” per gli eventuali controlli e le verifiche per la valutazione e l’analisi  comparativa di provini eseguiti in situ e/o confronto con “cartelle colori” di provenienza esterna.

IV/ 1.2   Guida alla “cartella colori”: modalità d’uso

La suddivisione delle famiglie cromatiche individuate nella cartella delle matrici di colore è riferita all’impiego storicamente accertato rispetto ai tipi edilizi esistenti. In particolare i colori proposti sono stati suddivisi in tre raggruppamenti principali, rispettivamente indicati come colori adatti per: fondi tradizionali,  fondi moderni, riquadri e cornici.
Il significato di questa articolazione è strettamente connesso con le prerogative applicative di ciascun raggruppamento di colore, segnatamente in relazione con la distinzione della compagine edilizia esistente in n. 12 Aree urbane omogenee e con la classificazione in Unità minime di decoro dei n. 2500 ca. fronti edilizi e/o piani verticali di facciata che formano la scena urbana del centro storico di Prato.
Le matrici di colore relative ai fondi tradizionali sono indicate per il trattamento di quegli edifici (o parte di edifici) riconosciuti appartenenti alla cosiddetta categoria di “costruito storico antico”, ovvero relazionata ad una tipologia decorativa di facciata prevalentemente riferita ai caratteri materici e stilistici prevalentemente in uso prima della seconda metà del XIX secolo.
Le matrici di colore relative ai fondi moderni sono indicate per il trattamento di quegli edifici (o parte di edifici) della categoria di “costruito storico moderno” con caratterizzazione degli elementi di facciata introdotti a partire dalla seconda metà del XIX sec. ed in auge fino alla prima metà del XX sec. Per gli edifici di più recente costruzione nella scelta della tavolozza si dovrà comunque rispettare la caratterizzazione urbana prevalente nell’area omogenea di appartenenza.
Le matrici di colore per gli elementi architettonici di facciata, più brevemente indicati come riquadri e cornici, sono invece indicati per il trattamento pittorico a trompe l’oeil o di tinteggiatura di decori plastici a rilievo, generalmente imitativi di elementi lapidei.
Nella cartella colori sono evidenziate le connessioni e le sovrapposizioni d’impiego rilevate tra i tre diversi raggruppamenti delle famiglie cromatiche.
Gli accostamenti o abbinamenti cromatici e tonali per la tinteggiatura o pitturazione dei fondi e degli elementi architettonici è invece da relazionarsi con il tipo edilizio esistente nelle relazioni storicamente accertate.
Nell’uso della cartella colori dovranno in ogni caso rispettarsi le procedure indicate nella Guida per le rispettive categorie d’intervento, per i vincoli di legge esistenti, per il corretto impiego tecnologico.
L’applicazione delle matrici di colore è regolamentata dal Piano del colore del centro storico ed è quindi subordinata al deposito dell’istanza d’intervento presso il competente  Ufficio Comunale.  

IV/ 2.0	      Tecnologia a calce: tavolozza di colori base e tinte scalari

L'apparato dei colori matrice individuati  per il trattamento dei fondi  e delle cornici delle facciate  (fronti edilizi  e/o piani  verticali)  del centro storico di  Prato si  rifà ai sistemi  a calce  nelle  applicazioni tradizionali  e  deriva   dalla  selezione  delle  tipologie  cromatiche storicamente rilevate nell'area  pratese.  La tavolozza  che ne  deriva  è costituita da n. 84  tinte (colori  base e principali  scalari tonali);  a queste sono peraltro  da aggiungersi  gli scalari tonali  più chiari  (non riprodotti per  esteso in  tavolozza)  derivanti  dall’ulteriore  sviluppo delle tinte ottenute con incremento di bianco (grassello di calce). Questi scalari tonali più chiari sono da intendersi comunque parte integrante della tavolozza, quindi compresi fra le tinte complementari.
La tavolozza dei colori è stata riprodotta ad imitazione cromatica delle tinte a calce con altri standard per applicazioni tecnologiche diverse: a prevalenza inorganica (a calce “di mercato” e ai  silicati)  e organiche  (acriliche e acril-siliconiche).
I campioni dei colori della tradizione pratese
I campioni della tavolozza dei colori sono stati specificatamente elaborati per il Piano del colore e sono fisicamente costituiti  da n. 14  tavelle in  laterizio (cm. 50 x 25 x 3) con sovrapposti strati di arriccio e intonaco.  Ciascuna tavella è stata  preparata con  arriccio composto  da malta  di  grassello stagionato di calce  e sabbia  silicea  di fiume,  in rapporto di  1 a 2  senza aggiunta ulteriore di acqua,  applicato in  spessore di 3/5  mm. ca.  dopo abbondante bagnatura. L'intonaco “a finire”  è composto  da una malta  del medesimo grassello e della stessa  sabbia vagliata, in rapporto di 1 a 1 senza ulteriore aggiunta di acqua, applicato e lisciato a mestola in spessore di 5 mm. ca.  dopo abbondante  bagnatura. La suddivisione  in n.  6  spartiti contiene la stesura del colore  di base in  affresco, steso nello  spartito basso di ciascuna tavella, sia  delle  cinque  tinte  scalari  successivamente  applicate,  ad intonaco asciutto, previa abbondante bagnatura di acqua di calce.

IV/ 2.1.	Abaco dei colori per tinteggiature e pitturazioni 

N. Rif.   Raggruppamenti/ tipologia                   Denominazione delle tinte

A - COLORI PER FONDI TRADIZIONALI
Tav.1   n.6 scalari tonali                 	               "Ocra rossa del casale"
Tav.2   n.6 scalari tonali                 	               "Colore antico del borgo"
Tav.3   colore base + n.5 scalari tonali   	   "Terre di Toscana"
Tav.4   colore base + n.5 scalari tonali   	   "Ocra gialla naturale"
Tav.5   colore base + n.5 scalari tonali   	   "Giallo di terra"

B - COLORI PER FONDI MODERNI
Tav.6    n.6 scalari tonali                                 "Bruno di Prato" 
(in uso anche per riquadri e cornici)
Tav.7    colore base + n.5 scalari tonali   	 "Verde di calce"
(in uso anche per fondi tradizionali)  
Tav.8    n.6 scalari tonali                 	             "Calcare grigio"
(in uso anche per fondi tradizionali)
Tav.9    colore base + n.5 scalari tonali   	 "Color del cielo" 
(in uso tra fine XIX/ inizi XX secolo)

C - COLORI PER RIQUADRI E CORNICI
Tav. 10     colore base + n. 5 scalari tonali   	"Rosso di terra"
Tav. 11     colore base + n. 5 scalari tonali   	"Rosso  di fornace"
Tav. 12     colore base + n. 5 scalari tonali   	"Pietra fiorentina"
Tav. 13     colore base + n. 5 scalari tonali   	"Arenaria di cava"
Tav. 14     colore base + n. 5 scalari tonali   	"Pietra serena"

L'impiego dei  colori  per  il  trattamento dei  fondi  e  degli  elementi architettonici in finta pietra  delle facciate (fronti  edilizi e/o  piani verticali) è indicato nelle Norme  Guida (cfr. Cap. III).
Le denominazioni delle tinte sono assegnate nell’ambito esclusivo del Piano del colore del centro storico di Prato.

IV/ 2.2  Ricettario delle tinte a calce nei sistemi tradizionali     

Le tinte contrassegnate con asterisco (*) sono esemplificate cromaticamente nella  cartella colori.
        
Tav.  1                 	"Ocra rossa del casale" (colori da n. 1 a n. 6)
Supporto               	  Laterizio con arriccio e intonaco (v.)
Colore base             	  Rosa (scalare V, tav. 10)           
Colore addizionale       Bianco (grassello di calce stagionato)
Colore schiarente         Bianco (grassello di calce)

 1  Tinta base          	  Rosa (scalare V, tav. 10 per 40 gr. + calce 40 gr. + acqua quanto basta) *
 2  Tinta scalare I     	  Base (40 gr.) + calce (40 gr.) +  acqua q. b.
 3  Tinta scalare II    	  Scalare I   (40 gr.)  + calce (40 gr.) + acqua q. b. *
 4  Tinta scalare III   	  Scalare II  (40 gr.)  + calce (40 gr.) + acqua q .b.
 5  Tinta scalare IV    	  Scalare III (40 gr.)  + calce (40 gr.) + acqua q. b.
 6  Tinta scalare V     	  Scalare IV (40 gr.)  + calce (40 gr.) + acqua q. b. *

Tav.  2                 	"Colore antico del borgo" (colori da n. 7 a n. 12)
Supporto                	  Laterizio con arriccio e intonaco (v.)
Colore base             	  Rosa (scalare V, tav. 1)            
Colore addizionale       Bianco (grassello di calce stagionato)
Colore schiarente       	  Bianco (grassello di calce)

 7   Tinta base          	  Rosa chiaro (scalare V, tav. 1 per 40 gr. + calce 40 gr. + acqua q. b.) *
 8   Tinta scalare I     	  Base (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b.
 9   Tinta scalare II    	  Scalare I   (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *
10  Tinta scalare III   	  Scalare II  (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b.
11  Tinta scalare IV      Scalare III (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b.
12  Tinta scalare V       Scalare IV  (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *

Tav.  3                 	"Terre di Toscana" (colori da n. 13 a n. 18)
Supporto                	  Laterizio con arriccio e intonaco (v.)
Colore base             	  Giallo (ocra gialla, pigmento in polvere) 
Colore addizionale       Rosso  (ocra rossa, pigmento in polvere)
Colore schiarente         Bianco (grassello di calce)

13  Tinta base          	 Giallo arancio (ocra gialla per 30 gr. + ocra rossa per 15 gr. + acqua q. b.)
14  Tinta scalare I     	 Base (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *
15  Tinta scalare II    	 Scalare I   (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b.
16  Tinta scalare III   	 Scalare II  (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *
17  Tinta scalare IV     Scalare III (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b.
18  Tinta scalare V      Scalare IV  (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *

Tav.  4                 	"Ocra gialla naturale" (colori da n. 19 a n. 24)
Supporto               	  Laterizio con arriccio e intonaco (v.)
Colore base             	  Giallo (ocra gialla, pigmento in polvere)
Colore addizionale      	-----
Colore schiarente       	  Bianco (grassello di calce)

19  Tinta base          	  Giallo (ocra gialla + acqua q. b.)
20  Tinta scalare I     	  Base (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *
21  Tinta scalare II    	  Scalare I   (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q .b.
22  Tinta scalare III   	  Scalare II  (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *
23  Tinta scalare IV      Scalare III (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b.
24  Tinta scalare V       Scalare IV  (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *

Tav.  5                 	"Giallo di terra" (colori da n. 25 a n. 30)
Supporto                	  Laterizio con arriccio e intonaco (v.)
Colore base             	  Giallo (ocra gialla, pigmento in polvere) 
Colore addizionale       Verde  (ossido di cromo, pigmento in polvere)
Colore schiarente      	  Bianco (grassello di calce)

25  Tinta base         	  Giallo verde (ocra gialla per 30 gr. + verde ossido per 5 gr. + acqua q. b.)
26  Tinta scalare I     	  Base (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *
27  Tinta scalare II    	  Scalare I   (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b.
28  Tinta scalare III   	  Scalare II  (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *
29  Tinta scalare IV      Scalare III (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b.
30  Tinta scalare V     Scalare IV  (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *

Tav.  6                 	"Bruno di Prato" (colori da n. 31 a n. 36)
Supporto                	  Laterizio con arriccio e intonaco (v.)
Colore base             	  Bruno chiaro (scalare V, tav. 12)
Colore addizionale       Bianco  (grassello di calce stagionato)
Colore schiarente       	  Bianco (grassello di calce)

31  Tinta base          	  Bruno chiaro (scalare V, tav. 12 per 40 gr. + calce per 40 gr. + acqua q. b.) *
32  Tinta scalare I    	  Base (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b.
33  Tinta scalare II   	  Scalare I   (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q.b. *
34  Tinta scalare III      Scalare II  (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q.b.
35  Tinta scalare IV      Scalare III (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q.b. *
36  Tinta scalare V       Scalare IV  (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q.b.

Tav.  7                 	"Verde di calce" (colori da n. 37 a n. 42)
Supporto                	  Laterizio con arriccio e intonaco (v.)
Colore base             	  Verde (Verde ossido di cromo, pigmento in polvere)
Colore addizionale        Bianco (grassello di calce stagionato)
Colore schiarente      	  Bianco (grassello di calce)

37  Tinta base          	  Verde chiaro (Verde ossido per 2 gr. + calce per 40 gr. + acqua q .b.)
38  Tinta scalare I     	  Base (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *
39  Tinta scalare II    	  Scalare I   (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b.
40  Tinta scalare III      Scalare II  (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *
41  Tinta scalare IV      Scalare III (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b.
42  Tinta scalare V       Scalare IV  (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *

Tav.  8                 	"Calcare grigio" (colori da n. 43 a n. 48)
Supporto                	  Laterizio con arriccio e intonaco (v.)
Colore base             	  Grigio (scalare V, tav. 14)
Colore addizionale        Bianco  (grassello di calce stagionato)
Colore schiarente          Bianco (grassello di calce)

43  Tinta base          	  Grigio chiaro (scalare V, tav. 14 per 40 gr. + calce per 40 gr. + acqua q. b.)
44  Tinta scalare I     	  Base (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b.
45  Tinta scalare II    	  Scalare I   (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *
46  Tinta scalare III      Scalare II  (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b.
47  Tinta scalare IV      Scalare III (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *
48  Tinta scalare V       Scalare IV  (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *

Tav.  9                 	"Color del cielo" (colori da n. 49 a n. 54)
Supporto                	  Laterizio con arriccio e intonaco (v.)
Colore base             	  Azzurro (Blu a calce, pigmento in polvere)
Colore addizionale        Bianco (grassello di calce stagionato)
Colore schiarente          Bianco (grassello di calce)

49  Tinta base          	  Azzurro chiaro (Blu ossido per 2 gr. + calce per 40 gr.+ acqua q. b.)
50  Tinta scalare I     	  Base (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b.
51  Tinta scalare II    	  Scalare I   (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b.
52  Tinta scalare III   	  Scalare II  (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *
53  Tinta scalare IV      Scalare III (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *
54  Tinta scalare V       Scalare IV  (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *

Tav.  10                	"Rosso di terra" (colori da n. 55 a n. 60)
Supporto                	  Laterizio con arriccio e intonaco (v.)
Colore base            	  Rosso (ocra rossa, pigmento in polvere)
Colore addizionale    	         -----
Colore schiarente       	  Bianco (grassello di calce)

55  Tinta base          	  Rosso scuro (ocra rossa + acqua q. b.)
56  Tinta scalare I     	  Base (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *
57  Tinta scalare II   	  Scalare I   (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b.
58  Tinta scalare III   	  Scalare II  (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b.
59  Tinta scalare IV      Scalare III (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *
60  Tinta scalare V       Scalare IV  (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *

Tav.  11                	"Rosso di fornace" (colori da n. 61 a n. 66)
Supporto                	  Laterizio con arriccio e intonaco (v.)
Colore base             	  Rosso (ocra rossa, pigmento in polvere)
Colore addizionale       Giallo (ocra gialla, pigmento in polvere)
Colore schiarente       	  Bianco (grassello di calce)

61  Tinta base          	  Rosso carico (ocra rossa per 30 gr. + ocra gialla per 30 gr. + acqua q. b.)
62  Tinta scalare I     	  Base (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *
63  Tinta scalare II   	  Scalare I   (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b.
64  Tinta scalare III      Scalare II  (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b.
65  Tinta scalare IV      Scalare III (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *
66  Tinta scalare V     Scalare IV  (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *

Tav.  12                	"Pietra fiorentina" (colori da n. 67 a n. 72)
Supporto               	   Laterizio con arriccio e intonaco (v.)
Colore base             	   Giallo (ocra gialla, pigmento in polvere)
Colore addizionale        Bruno (terra d'ombra bruciata, pigmento in polvere)
Colore schiarente          Bianco (grassello di calce)

67  Tinta base          	  Bruno scuro (ocra gialla per 10 gr. + t. ombra bruciata per 2 gr. +acqua q. b.)
68  Tinta scalare I     	  Base (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b.
69  Tinta scalare II    	  Scalare I   (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *
70  Tinta scalare III      Scalare II  (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b.
71  Tinta scalare IV      Scalare III (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *
72  Tinta scalare V       Scalare IV  (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *

Tav.  13                	"Arenaria di cava" (colori da n. 73 a n. 78)
Supporto                	  Laterizio con arriccio e intonaco (v.)
Colore base             	  Giallo (ocra gialla, pigmento in polvere)
Colore addizionale       Nero (nero ossido di ferro, pigmento in polvere)
Colore schiarente         Bianco (grassello di calce)

73  Tinta base         	 Grigio scuro (ocra gialla per 10 gr. + nero ossido per 4 gr.	+ acqua q. b.)
74  Tinta scalare I    	  Base (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. 
75  Tinta scalare II    	  Scalare I   (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *
76  Tinta scalare III   	  Scalare II  (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b.
77  Tinta scalare IV      Scalare III (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *
78  Tinta scalare V       Scalare IV  (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *

Tav.  14                	"Pietra serena" (colori da n. 79 a n. 84)
Supporto                	  Laterizio con arriccio e intonaco (v.)
Colore base             	  Verde (verde ossido di cromo, pigmento in polvere)
Colore addizionale        Nero (nero ossido di ferro, pigmento in polvere)
Colore schiarente          Bianco (grassello di calce)

79  Tinta base          	  Grigio scuro (verde ossido per 4 gr. + nero ossido per 6 gr. + acqua q. b.)
80  Tinta scalare I     	  Base (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b.
81  Tinta scalare II    	  Scalare I   (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *
82  Tinta scalare III   	  Scalare II  (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. 
83  Tinta scalare IV      Scalare III (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *
84  Tinta scalare V       Scalare IV  (40 gr.) + calce (40 gr.) + acqua q. b. *

IV/ 2.3		 Riproducibilità della tavolozza di colori base e tinte scalari 

La tavolozza di base realizzata con sistemi a calce tradizionali è stata riprodotta per consentire un impiego esteso delle tinte con l’utilizzo di sistemi diversi (acrilici, ai silicati, acril-siliconici) seguendo procedure di dosaggio e confezionamento industriale.

Prodotti di mercato a base di resina acrilica e pigmenti selezionati: 
Le tinte a  base acrilica,  realizzate con idropittura  acrilica  opaca, sviluppano interamente la  tavolozza di  base realizzata con  i sistemi  a calce imitandone l'espressione cromatica originaria. 
I colori della tavolozza di base sono stati misurati allo spettrofotometro che ha  individuato le  coordinate L,  a,  b del  campione colore  per  la realizzazione della nuova  tavolozza; le  tinte sono  state  appositamente realizzate ottimizzando l’impiego di pigmenti selezionati per garantire al prodotto buona resistenza alla luce ed agli alcali. I colori se non diversamente indicato sono riproducibili alla macchina colorimetrica.

Tav.  1	 	"Ocra rossa del casale" 
Tutte le tinte sono realizzate utilizzando i pigmenti: rosso ossido e giallo ossido.

Tav.  2	  	"Colore antico del borgo"
Tutte le tinte sono realizzate utilizzando i pigmenti:  rosso ossido e giallo ossido.

Tav.  3	  	"Terre di Toscana"
Tinta base realizzata coi pigmenti: giallo ossido, rosso ossido,  bianco di titanio e rosso carminio,
Scarlat GO, rosso organico, riproducibile al campione; tutte le tinte scalari con rosso ossido, giallo ossido e bianco di titanio.

Tav.  4	  	"Ocra gialla naturale"
Tutte le tinte sono realizzate utilizzando i pigmenti: giallo ossido, giallo nichel titanio e rosso brillante e sono riproducibili solo al campione.

Tav.  5	 	"Giallo di terra"
Tinta base e scalare I con: blu cobalto, rosso ossido,  giallo ossido, nero e giallo nichel titanio. Le altre tinte  scalari utilizzano base con 19%  biossido di titanio (TIO2),  blu cobalto e giallo ossido e sono in parte riproducibili solo al campione.

Tav.  6	 	"Bruno di Prato"
Tutte le tinte sono realizzate partendo dalle base contenenti il 19% di biossido di titanio (TIO2) e pigmenti: rosso ossido, giallo ossido e nero.

Tav.  7		"Verde di calce"
 Tutte le tinte sono realizzate utilizzando pigmenti: azzurro, giallo ossido, nero e verde cromo.

Tav.  8		"Calcare grigio"
 Tutte le tinte sono realizzate partendo da basi contenenti il 19% di biossido di titanio (TIO2) e con pigmenti: giallo ossido e nero. 

Tav.  9		"Color del cielo"
Tutte le tinte sono realizzate partendo da basi contenenti il 19% di biossido di titanio (TIO2) e con pigmenti: rosso ossido, nero, bianco, blu cobalto.

Tav. 10	"Rosso di terra"
Tinta base e primi tre scalari sono realizzati utilizzando come  pigmenti: rosso ossido, nero e bianco di titanio. Gli scalari IV e V (tonalità più chiare) sono  realizzati con pigmenti: rosso ossido, giallo ossido, bianco e rosso organico e Scartat GO, riproducibili solo al campione.

Tav. 11	"Rosso di fornace"
Tutte le tinte sono realizzate  partendo da basi incolori o con  biossido di titanio (TIO2) in percentuali contenute tra 3 e 5%.

Tav. 12	"Pietra fiorentina"
Tinta base realizzata utilizzando base incolore e pasta rosso ossido, giallo ossido, nero, giallo nichel titanio. Gli scalari tonali sono  realizzati utilizzando pigmenti: rosso ossido, giallo ossido, nero e bianco di titanio.

Tav. 13	"Arenaria di cava"
Tutte le tinte sono realizzate con  pigmenti: rosso ossido, giallo  ossido, nero e bianco di titanio.

Tav. 14	"Pietra serena"
Tutte le tinte sono realizzate partendo da basi incolori e con pigmenti: nero, giallo ossido, verde cromo, rosso ossido e  bianco di titanio.

Prodotti di mercato ai silicati e acril-siliconici  e pigmenti selezionati 
Le pitture ai silicati e acril-siliconiche ad  alta  idrorepellenza costituiscono le altre due principali famiglie di tinte di mercato per  le quali è stata realizzata la cartella colori ad imitazione della  tavolozza base già elaborata per le applicazioni con i sistemi artigianali a calce.
Il procedimento seguito è analogo a quello descritto per le pitture a base di resine acriliche: le tinte  sono state ottenute ottimizzando l’impiego di pigmenti  selezionati  in relazione  alla  riproducibilità  assoluta  o relativa delle stesse alla macchina colorimetrica o "al campione".

Tav.  1		"Ocra rossa del casale"
La tinta base è realizzata con pigmento Scarlat GO, eseguibile al campione. Le altre sono realizzate utilizzando i pigmenti riproducibili alla macchina colorimetrica: rosso  ossido e giallo ossido. Per i colori acril-siliconici tutte le tinte sono eseguibili con impiego di basi rosa, rosso ossido, giallo ossido e nero.

Tav.  2		"Colore antico del borgo"
La tinta base  è realizzata con pigmento Scarlat GO (rosso organico). Le altre sono realizzate utilizzando i pigmenti:  rosso ossido, giallo ossido e nero. Per i colori acril-siliconici le tinte sono eseguibili con basi rosa o contenente il 19% di TIO2.

Tav. 3		"Terre di Toscana"
La tinta base  è realizzata con  pigmento Scarlat GO (rosso organico) e giallo. Le altre contengono giallo ossido e rosso ossido. Analogamente per gli acril-siliconici.

Tav.  4		"Ocra gialla naturale"
Tutte le tinte sono realizzate utilizzando giallo Colonyl H3G,  non presente in macchina colorimetrica, idem per i colori acril-siliconici.

Tav.  5		 "Giallo di terra"
Le tinte sono fattibili solo al campione comprendendo pigmenti non presenti in macchina colorimetrica.  Nei colori acril-siliconici la tinta scalare I è eseguibile alla macchina colorimetrica da base gialla con rosso ossido, giallo ossido, nero e bianco.

Tav.  6		"Bruno di Prato"
Tutte le tinte sono realizzate con pigmenti riproducibili in  macchina colorimetrica: rosso ossido, giallo ossido e nero. Nei colori acril-siliconici le tinte sono riproducibili partendo da base  con 19% di TIO2, con rosso ossido, giallo ossido e nero.  

Tav.  7		"Verde di calce"
Tutte le tinte sono realizzabili al campione in quanto contengono giallo Colonyl H3G (giallo organico e il verde ossido non presenti in macchina colorimetrica. Analogamente per i colori acril-siliconici.

Tav.  8		 "Calcare grigio"
Tutte le tinte sono realizzate con pigmenti presenti in macchina colorimetrica: giallo ossido, rosso ossido e nero. Nei colori acril-siliconici le tinte sono eseguibili partendo da base con 19% di TIO2, con rosso ossido, giallo ossido e nero.

Tav.  9		"Color del cielo"
Le tinte non sono riproducibili per le impurità presenti nei pigmenti utilizzabili con i sistemi di mercato. Infatti nei prodotti ai silicati e silossanici non esiste un pigmento blu ad alta tonalità necessaria a  riprodurre le tinte resistenti agli alcali.

Tav. 10	"Rosso di terra"
La tinta base e gli scalari I e V sono fattibili al campione, non  riproducibili alla macchina colorimetrica, contengono infatti pigmenti organici: Scarlat GO e  Colonyl H3G. Gli scalari tonali II, III, IV  sono invece realizzati con  pigmenti: rosso ossido e nero. Nei colori acril-siliconici non sono ottenibili le intensità di tinta  analoghe agli acrilici.

Tav. 11	"Rosso di fornace"
Tutte le tinte sono realizzate in macchina colorimetrica. La tinta base risulta più chiara rispetto alla corrispondente realizzata con pittura a base acrilica. Lo stesso comportamento è stato riscontrato per ottenere le tinte  nei colori acril-siliconici partendo da basi rosa o senza biossido di titanio (TIO2) con rosso ossido,  giallo ossido, nero e bianco.

Tav. 12	"Pietra fiorentina"
La tinta base è ottenibile al campione, è stata realizzata utilizzando giallo Colonyl H3G (giallo organico).  Gli scalari tonali sono invece riproducibili alla macchina colorimetrica, con o senza TIO2,  sono presenti i pigmenti: rosso ossido, giallo ossido e nero.

Tav. 13	"Arenaria di cava"
La tinta base è realizzata utilizzando giallo Colonyl  GELB H3G (giallo organico). Gli scalari tonali sono invece riproducibili alla macchina colorimetrica in quanto  contengono: rosso ossido, giallo ossido e nero. Nei colori acril-siliconici le tinte sono ottenute partendo da basi senza TIO2, con rosso ossido, giallo ossido, nero e bianco.

Tav. 14	"Pietra serena"
La tinta  base è realizzata al campione, risulta diversa e più chiara rispetto a quella elaborata a base acrilica. Gli scalari tonali I, II, III, e IV sono fattibili solo al  campione, contengono pigmenti organici: giallo Novagent, giallo Colonyl H3G e verde ossido. La tinta scalare V è invece eseguibile alla macchina colorimetrica. Analoghe procedure sono da seguire per la produzione dei colori acril-siliconici.